肃宁县泰达绝缘电器有限公司有限公司信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 肃宁县泰达绝缘电器有限公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 肃宁县泰达绝缘电器有限公司职业病危害现状评价报告书 |
| 地理位置 | 肃宁县邵庄乡西高口村南 |
| 联系人及电话 | 王立安13932752036 |
| 现场调查人员及调查时间 | 2019.11.14俞群、龙雷雷 | 用人单位陪同人 | 王乐涛 |
| 采样人员及采样时间 | 耿亦骁、张汝遂2019年11月28日-11月30日 |
| 检测人员及检测时间 | 郭萌萌、苏广玉、李新丽、李静2019年11月28日-12月1日 |
| 项目简介 | 肃宁县泰达绝缘电器有限公司于2016年首次进行了职业病危害现状评价，2017年、2018年未进行职业卫生定期检测，本次为该公司第二次进行职业病危害现状评价。该公司生产采用国内通用的生产工艺，主要原辅料环氧树脂、酚醛树脂、重质碳酸钙等；产品为绝缘板，经配胶、浸胶、压制、锯板等一系列工序加工而成。该公司的职业卫生管理制度已建立，接害职工进行了职业健康检查，该公司现运行正常。 |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次化学有害因素检测包括：酚醛树脂粉尘-总尘、石灰石粉尘-总尘、石灰石粉尘-呼尘、其他粉尘-总尘、环氧氯丙烷、苯酚、甲醛、一氧化碳。检测结果均符合GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 本次物理因素检测包括：噪声、照度，其中： 噪声的检查结果均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。 照度的检测结果均符合GB50034-2013《建筑照明设计标准》的规定。 具体检测结果见附表。 |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定综合判定，该用人单位所在行业属于电气机械和器材制造业，判定该公司职业病危害风险分类为较重。 | 1组织管理建议 加强入暑前的职业健康检查。对从事高温作业的人员进行健康体检，发现有职业禁忌证者，应禁止其从事高温作业。对高温岗位（热压、锅炉等），企业应减少员工的接害时间，实行多人轮岗制度，高温季节为工人发放防暑降温的饮料、药品等，减少高温危害。 2工程技术建议 在现有条件下，加强职业病防护设施的维护保养，及时更新，保证各生产车间内职业病防护设施的正常运转，保障室内通风良好。 3个人防护建议 公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品，并指导、监督职工按要求佩戴，加强培训，提高职工自我保护意识。 4应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。 5该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，公司应委托有资质的职业卫生监测机构实施日常检测，并按照国家相关规范每年进行一次职业病危害因素定期检测，同时检测结果应当存入本单位的职业卫生档案，并向从业人员公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |

附表

一、职业病危害因素：酚醛树脂粉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 配料工 | 融溶室 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 6 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 融溶室 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 6 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 融溶室 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 6 | 2 | 符合 | 符合 |

二、职业病危害因素：其他粉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.8 | 0.2 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.8 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.8 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.6 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.6 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.7 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 叠板工 （北侧） | 厂区北侧 叠板操作台 | 7 | 1.0 | 0.2 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 叠板工 （北侧） | 厂区北侧 叠板操作台 | 7 | 0.9 | 0.2 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 叠板工 （北侧） | 厂区北侧 叠板操作台 | 7 | 0.9 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 叠板工 （南侧） | 厂区南侧 叠板操作台 | 7 | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 叠板工 （南侧） | 厂区南侧 叠板操作台 | 7 | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 叠板工 （南侧） | 厂区南侧 叠板操作台 | 7 | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.3 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.04 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.04 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.04 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |

三、职业病危害因素：石灰石粉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 配料工 | 搅拌机 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |

四、职业病危害因素：石灰石粉尘-呼尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 配料工 | 搅拌机 | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 0.5 | 0.04 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |

五、职业病危害因素：环氧氯丙烷

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTE (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTE |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.1 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.1 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.1 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |

六、职业病危害因素：一氧化碳

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | CSTE (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTE |
| 司炉工 | 锅炉房 | 7 | 2.1 | 2.6 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 7 | 1.4 | 1.6 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 7 | 1.3 | 1.6 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |

七、职业病危害因素：苯酚

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 | 职业接触限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.04 | 0.01 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.04 | 0.01 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.04 | 0.01 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.6 | 0.08 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.6 | 0.08 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.6 | 0.09 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.5 | 0.08 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.6 | 0.08 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.6 | 0.08 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.3 | 0.05 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.4 | 0.05 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.3 | 0.05 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.05 | 0.01 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.05 | 0.01 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.05 | 0.01 | 10 | 2.0 | 符合 | 符合 |

八、职业病危害因素：甲醛

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 CM(mg/m3) | 职业接触限值 CM(mg/m3) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.16 | 0.5 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.14 | 0.5 | 符合 |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 0.18 | 0.5 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.23 | 0.5 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.22 | 0.5 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 0.25 | 0.5 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.22 | 0.5 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.22 | 0.5 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 0.24 | 0.5 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.04 | 0.5 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.04 | 0.5 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧 热压机 | 5 | 0.03 | 0.5 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.06 | 0.5 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.06 | 0.5 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧 热压机 | 5 | 0.08 | 0.5 | 符合 |

九、职业病危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | 等效声级LEX,8h dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 66.7 | 85 | 符合 |
|  | 锯板机 | 4 |  |  |  |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 66.8 | 85 | 符合 |
|  | 锯板机 | 4 |  |  |  |
| 配料工 | 搅拌机 | 2 | 66.8 | 85 | 符合 |
|  | 锯板机 | 4 |  |  |  |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 67.1 | 85 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 66.8 | 85 | 符合 |
| 浸胶工 | 开卷机 | 6 | 66.7 | 85 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 66.8 | 85 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 67.1 | 85 | 符合 |
| 接布工 | 割布机 | 6 | 66.9 | 85 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧热压机 | 5 | 63.6 | 85 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧热压机 | 5 | 63.4 | 85 | 符合 |
| 热压工 （北侧） | 厂区北侧热压机 | 5 | 62.9 | 85 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧热压机 | 5 | 68.2 | 85 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧热压机 | 5 | 69.4 | 85 | 符合 |
| 热压工 （南侧） | 厂区南侧热压机 | 5 | 68.7 | 85 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 7 | 79.0 | 85 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 7 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 7 | 79.6 | 85 | 符合 |

十、职业危害因素：照度

| 检测地点 | 检测数据(lx) | 照度标准值(lx) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 210 | 150 | 符合 |
| 搅拌机 | 216 | 150 | 符合 |
| 搅拌机 | 214 | 150 | 符合 |
| 锯板机 | 341 | 150 | 符合 |
| 锯板机 | 349 | 150 | 符合 |
| 锯板机 | 350 | 150 | 符合 |
| 开卷机 | 304 | 300 | 符合 |
| 开卷机 | 307 | 300 | 符合 |
| 开卷机 | 307 | 300 | 符合 |
| 割布机 | 321 | 300 | 符合 |
| 割布机 | 324 | 300 | 符合 |
| 割布机 | 324 | 300 | 符合 |
| 厂区北侧叠板操作台 | 343 | 300 | 符合 |
| 厂区北侧叠板操作台 | 350 | 300 | 符合 |
| 厂区北侧叠板操作台 | 349 | 300 | 符合 |
| 厂区南侧叠板操作台 | 308 | 300 | 符合 |
| 厂区南侧叠板操作台 | 330 | 300 | 符合 |
| 厂区南侧叠板操作台 | 330 | 300 | 符合 |
| 厂区北侧热压机 | 339 | 300 | 符合 |
| 厂区北侧热压机 | 351 | 300 | 符合 |
| 厂区北侧热压机 | 352 | 300 | 符合 |
| 厂区南侧热压机 | 360 | 300 | 符合 |
| 厂区南侧热压机 | 369 | 300 | 符合 |
| 厂区南侧热压机 | 369 | 300 | 符合 |
| 锅炉房 | 312 | 100 | 符合 |
| 锅炉房 | 314 | 100 | 符合 |
| 锅炉房 | 314 | 100 | 符合 |